# Sem Título

Autor Desconhecido

AD-A158  539

FTD-ID(RS)T- 1144-84

FOREIGN  TECHNOLOGY  DIVISION

THE  EFFECT  OF  FLUOROCARBON  SURFACTANT  ADDITIVES  ON  THE  EFFECTIVE  VISCOSITY 
OF  ACETONE  SOLUTIONS  OF  CELLULOSE  D I ACETATE

by

L.A.  Shits,  N.  Yu.  Kal'nova

Approved  for  public  release; 
distribution  unlimited.

85  8

27  05

FTD-ID(RS)T-1  144-84

EDITED  TRANSLATION

FTD-ID(RS)T-1144-84  29  July  1985

MICROFICHE  NR:  FTD- 8S-C- 000636

THE  EFFECT  OF  FLUOROCARBON  SURFACTANT  ADDITIVES  ON  TH 
EFFECTIVE  VISCOSITY  OF  ACETONE  SOLUTIONS  OF  CELLULOSE 
D I ACETATE

By:  L.A.  Shits,  N.  Yu.  Kal'nova 
English  pages:  4

Source:  Struktura  i  Svoystva  Poverkhnostnykh  Sloyev

Polimerov,  Publishing  House  "Naukova  Dimka", 
Kiev  1972,  pp.  60-63

IrrerZ-lOtl  rOf

dtt:

f  Jur-tir

3P.A&I  ilf

;b  U

.in  c  e  d  □

|  Dirtributlon,

P  /vailatilit'

/  _

y  Codes

;Dist  j

W1

Avail  £ 
Sped

md/or

Lai

Country  of  origin:  USSR 
Translated  by:  Marilyn  Olaechea 
Requester:  FTD/TQTR

Approved  for  public  release;  distribution  unlimited.

THIS  TRANSLATION  IS  A  RENDITION  OF  THE  ORIGI¬ 
NAL  FOREIGN  TEXT  WITHOUT  ANY  ANALYTICAL  OR 
EDITORIAL  COMMENT.  STATEMENTS  OR  THEORIES

PREPARED  BY:

ADVOCATED  OR  IMPLIED  ARE  THOSE  OF  THE  SOURCE 
ANODO  NOT  NECESSARILY  REFLECT  THE  POSITION

TRANSLATION  DIVISION

OR  OPINION  OF  THE  FOREIGN  TECHNOLOGY  Dt-

FOREIGN  TECHNOLOGY  DIVISION

VISION.

WP.AFB,  OHIO.

- . -

FTD-ID(RS)T-lU4-84  Date  MJuly  19  85

tv

*  ••

■2  V.  Vi  fc.

• ;  \*  .  •*•  ■**«•  *  •  .  •  •  *  •  '  -  ‘‘•C*  j

ft  ft  *■  ft  •  ft  —  J

H  ^  ft  -  ft  -  »■  —  ft  !»  _  «.  Jft  ft  -  «J

U.  S.  BOARD  ON  GEOGRAPHIC  NAMES  TRANSLITERATION  SYSTEM

Block

Italic

Transliteration

Block

Italic

Transliteratio

A  a

A

a

A,  a

P'  P

P

p

R,  r

B  6

B

6

B,  b

# C  c

C

e

S,  s

3  a

B  *

V,  v

T  T

T

m

T,  t

r  r

r  t

G,  S

Y  y

y

y

U,  u

E  A

n

9

D,  d

cb  b

*

*

F,  f

E  e

E  4

Ye,  ye]  E,  e*

# X  x

X

X

Kh ,  kh

to  w

M  OK

Zh,  zh

U  u

u

H

Ts ,  ts

3  3

3  i

Z,  z

4  4

H

V

Ch,  ch

H  w

H  u

I,  i

Hi  w

Ul

u

Sh,  sh

ft  M

a

a

y,  y

m  m

m

•¥

Shch,  shch

H  H

K  K

K,  k

b  b

b

t

If

.1  /I

n  a

L,  1

bl  a

u

w

y,  y

I'l  . .

M  M

M,  m

b  b

b

4

t

H  H

H  H

N,  n

3  3

3

•

E,  e

0  o

0  O

0,  o

Id  to

JO

to

Yu,  yu

n  n

n

H

P,  P

R  R

a

A

Ya,  ya

*ye  initially,  after  vowels,  and  after  t,  b]  e  elsewhere. 
When  written  as  e  in  Russian,  transliterate  as  ye  or  e.

RUSSIAN  AND  ENGLISH  TRIGONOMETRIC  FUNCTIONS

Russian

English

Russian

English

Russ

ian

Engli

sin

sin

sh

sinh

arc

sh

s  inn”

cos

cos

ch

cosh

arc

ch

oosh”

ts

tan

th

tanh

arc

th

tann”

ctg

cot

cth

coth

arc

cth

coth”

sec

sec

sch

sech

arc

SCh

sech”

cosec

CSC

csch

csch

arc

csch

csch”

Russian

English

rot

curl

lg

log

GRAPHICS  DISCLAIMER

All  figures,  graphics,  tables,  equations,  etc.  merged  into  this 
translation  were  extracted  from  the  best  quality  copy  available.

^  A,

1

THE  EFFECT  OF  FLUOROCARBON  SURFACTANT  ADDITIVES  ON  THE  EFFECTIVE 
VISCOSITY  OF  ACETONE  SOLUTIONS  OF  CELLULOSE  DIACETATE

# L.  A.  Shits,  N.  Yu.  Kal'nova  (Institute  of  Physical  Chemistry  of 
the  AS  USSR,  Moscow)

— : ^The  fact  that  the  viscosity  of  acetone  solutions  of  cellulose 
diacetate  (CDA)  [DATs]  can  be  reduced  by  the  addition  of  small 
quantities  of  water  has  been  known  for  a  long  time'+^jT"  It  is  given 
practical  application  in  the  production  of  acetone  fibe  r'^  An 
analogous  viscosity  reduction  effect  is  achieved  when  water  or  butanol 
(about  3%  by  volume)  is  added  to  acetone  solutions  of  partially 
saponified  polyvinlyl  acetate The  literature  contains  recom¬ 
mendations  on  the  introduction  of  CDA  together  with  aqueous  semi- 
colloidal  surfactants  (PAV)  of  the  alkylbenzol  sulfonate  type  into 
acetone  solutions'-f^Pf'T^

"Yn  our  study,  using  Na  salts  of  perf luoroenanthic  (perfluoro- 
gentylol)  acid  we  showed  that  it  was  possible  to  reduce  the  effect 
of  viscosity  in  CDA  solutions  in  acetone  by  introducing  small  quantitie 
of  highly  surface-active  fluorocarbon  substances  ( f luorothenzides ) 
in  the  presence  of  water^  In  the  experiment  CDA  with  a  molecular 
mass  of  about  28,000  was  i^sed.  Viscosity  measurements  (7j)  were  taken 
in  centipoise  using  a  "Rhebtest  RV”  rotation  viscosimeter  at  different 
shear  stresses  (•f*)  in  a  range  of  150-4000  dynes/cm^.  Prior  to 
viscosity  measurement  the  solution  specimens  were  held  in  a  thermostat 
for  two  days.

1

Curves  Iggilgx)  for  9%  solutions  of  CDA  in  acetone  with  different 
concentrations  of  water  (up  to  8%  of  the  volume  of  the  solvent)  at 
30°C  are  shown  in  Fig.  1.  The  dependence  of  $  on  the  concentration 
of  water  in  the  solvent  is  given  for  x  =  500  dynes/cm^;  this  is  the 
range  of  r  values  in  which  the  viscosity  depends  on  shear  stress  to 
the  least  degree.  The  2  value  minimum  in  the  studied  solutions  falls 
within  a  water  content  of  about  1$.

Sódio sal de ácido perfluoroetânico em quantidades até 1% por peso do polímero foi introduzido em soluções dissolvidas de CDA contendo 9%, 0,3%, 0,9% e 1,8% de água por volume.

A mudança na viscosidade dessas soluções como função do perfluorotrizime é mostrada na Fig. 23 (curvas 1, 2 e 3). Também apresentada aqui está a curva 4 para uma solução de CDA a 20% com cerca de 1% de água.

Na Fig. 2, a viscosidade é apresentada em unidades relativas, ou seja, os valores 'e' são determinados pela razão entre a viscosidade da solução estudada e a viscosidade do CDA da mesma concentração mas sem aditivos. Quando, ao invés do sal de ácido perfluoroetânico, utilizamos um tipo padrão de surfactante (sódio dodecilsulfonato benzenoico, sódio diálkil sulfosuccinato, esteres poliglicolares de fenóis alquilares) em quantidades iguais e sob as mesmas condições experimentais, não foi observada diminuição na viscosidade das soluções, e, em vários experimentos, foi registrado um aumento pronunciado na viscosidade.

"""
Assim, o efeito da redução da viscosidade em soluções de CDA sob a influência de pequenas concentrações de surfactantes (de décimos de % em relação ao peso do polímero) é observado apenas no caso de fluorothenzide. O efeito da redução da viscosidade com uma concentração do polímero depende da concentração do não-solvente (água) no solvente (acetona) e passa pelo máximo onde o fluorothenzide, como agente que reduz a viscosidade, é mais eficaz quando a concentração de água é aquela que assegura um valor mínimo 2 sob condições em que surfactantes estão presentes no sistema. O mínimo na curva representando a viscosidade em função da concentração de fluorothenzide com uma elevação na concentração de água, se desloca para o intervalo de altas concentrações de fluorothenzide.

À medida que a concentração do polímero diminui (com a concentração de água permanecendo constante), o efeito da redução da viscosidade em soluções de CDA sob o efeito do fluorothenzide diminui.
"""

Os resultados obtidos podem ser interpretados da seguinte maneira. À medida que o não-solvente no sistema é aumentado, a unidade cinética - uma macromolécula ou um associado do grupo de macromoléculas - se torna mais compacta, combina uma menor quantidade do meio dissolvente e altera suas características hidrodinâmicas em direção a uma diminuição da viscosidade da solução. Ao mesmo tempo, as relações intermoléculares (ou interassociativas) aumentam. Com o aumento da concentração do não-solvente, a primeira tendência se aproxima de um certo limite, enquanto a segunda intensifica, levando a um crescimento progressivo do componente estrutural da viscosidade. Assim surge o mínimo na curva representando a viscosidade em função da concentração d'água na solução (veja Fig. 1). Quando entre os elementos estruturais da solução com maior densidade ("unidades cinéticas") não existe mais uma coesão suficientemente forte (a concentração de água é abaixo de 1%), a introdução de fluorothenzide leva à sua ocultação e ao enfraquecimento da interação. Isto ocorre devido à baixa coesão molar das moléculas de fluorocarboneto, que podem ser concentradas em torno dos elementos estruturais de maior densidade. Com o aumento da densidade e força de coesão dos elementos estruturais (concentração d'água acima de 1%), o efeito ocultador do fluorothenzide se torna menos eficaz.

3

T-SOOOuh/cm1  h

r  ■

7

t

Jk

15 Jd  45  tff

Fig. 1. Viscosidade de soluções a 0,9% de diacetato de celulose em função da concentração d'água na mistura água-acetona (vol. %): 1 - 0,2 - 0,9, 3 - 3,6, 4 - 4,5, 5 - 8,1.

CHAVE: (1) Dynes/cm.? .

"""

Fig. 2. Viscosidade de soluções de celulose diacetona como função da concentração do sal de ácido perfluorometileno [em % do peso do polímero]: 1-3 - soluções de CDA com 0,3, 0,9 e 1,8 vol. % d'água respectivamente (η = 500 dynes/cm2); 4 - solução 20% de CDA com 0,9 vol. % de água (η = 1500 dynes/cm2).

0  42  4*  4#  %

BIBLIOGRAFIA

1. Kryuger D. Celulose acetilada e outros ésteres orgânicos da celulose. [Acetiltsellyuloza  i  drugiye  organicheskiye  efiry  tsellyulozy] . Traduzido do alemão. M., 1938.

2. Rogovin Z. A. Química e tecnologia das fibras artificiais [Khimiya  i  tekhnodogiya  iskusstvennykh  volokon]. M., 1952.

StAtfKCJH J., MesAint Sawada, Tama A/ K. - Nippon Kaoaku lass*, rol. S9J96S.

* Brandntr J.t. flam. CU1A%N» 2966412 , 1961,

"""